**C ООО «САЛЮС»**

г. Кемерово, ул.40 лет Октября,2/24, тел./факс 72-08-34, E-mail: salyus-zao@yandex.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №б/н**

**Растворитель**

**для лакокрасочных материалов**

**БФКс**

**СТО 74305034-006-2015**

дата отгрузки:05.03.2020г.

Потребитель: образец

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Норма** | **Результаты испытаний** |
| Цвет и внешний вид | Бесцветная жидкость без посторонних частиц, от бесцветного до светло-соломенного цвета | Соответствует |
| Массовая доля воды методом Фишеру, %, не более; | 10 | 8 |
| Летучесть по этиловому эфиру; | 3-15 | 4,5 |
| Кислотное число, мг КОН, на 1г растворителя, не более; | 0,1 | 0,04 |
| Число коагуляции, %, не менее | 24 | 27 |

Заключение ЛКП: Соответствует **СТО 74305034-006-2015**

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев

Инженер – химик Сыряева Н.А.