**ОСТОРОЖНО!**

**Легковоспламеняющаяся жидкость**

**C ООО «САЛЮС»**

г. Кемерово, ул.40 лет Октября,2/24, тел./факс 72-08-34, E-mail: salyus-zao@yandex.ru

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № б/н**

**Бензин-растворитель**

**для лакокрасочной промышленности (Уайт-спирит)**

**Марка А**

**Нефрас – С4-155/200**

**СТО 74305034-002-2015**

дата отгрузки: 05.03.2020 г.

Потребитель: образец

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Норма** | **Результаты испытаний** |
| 1. Внешний вид и цвет  | Не темнее эталонного раствора | Соответствует |
| 2. Плотность при 20 С, г/дм3 не более | 0,780 | 0,763 |
| 3. Фракционный состав: |  |  |
| - температура начала перегонки, 0С, не выше | 150 | 115 |
| -10% перегоняется в пределах , 0С, не выше | 160 | 126 |
| - до температуры 2000 С перегоняется, %, не менее | 90 | 90 |
| - остаток в колбе после перегонки, %, не более | 10,0 | 1,0 |
| 4. Летучесть по ксилолу | Не нормируется | - |
| 5. Содержание механических примесей и воды  | Отсутствие | Отсутствуют |
| 6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже | 20 | 20 |

Заключение ЛКП: Соответствует **СТО 74305034-002-2015**

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев

 Инженер – химик Сыряева Н.А.